Российская Федерация Республика Хакасия Российская Федерация Республика Хакасия Российская Федерация Республика Хакасия

| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ | «БЕТОН – СЕРВИС» |
| --- | --- |

Фактический адрес: 665009, Россия, Республика Хакасия,

г.Абакан, ул.Аскизская, 262Б

тел. (3902) 326–000, e-mail: beton326000@mail.ru, сайт: www.betonservice19.ru

ИНН 1901108058, КПП 190101001, ОГРН 1121901002740

ПАМЯТКА

по уходу за свежеуложенным бетоном в зимнее время

Бетон – это искусственный каменный материал, состоящий из заполнителя (песок             + щебень/гравий) и вяжущего (портландцемент) + вода + противоморозные добавки).

Низкая температура (+5 С° и ниже) тормозит и даже полностью останавливает процесс гидратации (набора прочности) бетона. При отрицательных температурах вода, содержащаяся в жидком бетоне, замерзает, и образуются кристаллики льда, которые нарушают структурную целостность бетона. Частицы цемента не могут сцепиться между собой и с наполнителями, в результате не достигается требуемая прочность бетона. Применение противоморозных добавок и пластификаторов  понижают температуру замерзания воды, и ее количество в смеси, что дает возможность цементу начать процесс твердения. Но добавки не решают главную проблему бетонирования зимой. Бетонная конструкция в течение 3 – 4 недель остается мокрой. Если не произвести утепление бетона, при наступлении отрицательных температур, он разрушится. Для того что бы бетон получил требуемую прочность в назначенный срок за свежеуложенным бетоном в зимнее время необходим тщательный уход и соблюдение правил формовки:

- Необходимо дополнительное утепление опалубки пенопластом, минеральной  ватой;

- Электрический обогрев бетона – если на стройплощадке есть трансформаторы     большой мощности;

- Сооружение временного укрытия (низкой «палатки») для бетона и его прогрев с помощью тепловой пушки;

- Опалубку снимать после формовки при правильном уходе, не ранее чем через 3 суток.

Отсутствие правильного ухода и нарушение правил формовки приводит к получению бетона низкого качества, а иногда и к постепенному разрушению всей бетонной конструкции.